ЈП „Србијашуме“ Београд

Сектор за комерцијалне послове

Булевар Михајла Пупина 113

www.srbijasume.rs

Тел/факс: 011/711-5034

Број јавне набавке: 337/2019-38

Датум:

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 337/2019

Предмет: Одговор на питања  понуђача

Веза: Набавка добара – СРЕДСТAВА И ОПРЕМE ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ ЗА ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

Питање број 1.

Клима мембрана је материјал који се уграђује на унутрашњи део јакне, па обзиром да нема механичких  ризика, молимо  да нам одговорите (економичност понуде), да ли је за исту довољно испитати само површинску масу и сировински саста?

Одговор:

Клима мебрана мора да испуњава услове у погледу техничких карактеристика датим у конкурсној документацији осим:

- Тачка 4.ОТПОРНОСТ ПРЕМА ДЕЈСТВУ ВОДЕ – став 1 „водоодбојност – лице плетенине“ ,

- Тачка 9. ПОСТОЈАНОСТ ОБОЈЕЊА,

- Тачка 10. ОТПОРНОСТ ПРЕМА ДЕЈСТВУ УЉА и

- Координате боје

Тако да табела сада гласи:

Клима мембрана за јакну са улошком

| Elementi ispitivanja | metode ISPITIVANJA | DEKLARISANE VREDNOSTI |
| --- | --- | --- |
| 1. masa po jedinici površine | ISO 3801:1977 | 85 g/m2 ± 5 % |
| 2. NAJVEĆA SILA ISTEZANJA | SRPS EN ISO 1421:2017 |  |
| -u pravcu osnove |  | min 250N |
| -u pravcu potke |  | min 150 N |
| 3.PROPUSTLJIVOST VAZDUHA pad pritiska Δp═100Pa merna glava 20 cm2 | ISO 9237:1995 |  |
| -srednja vrednost |  | min 3 mm/s |
| 4.OTPORNOST PREMA DEJSTVU VODE |  |  |
| -vodonepropustljivost pod pritiskom (gradijent pritiska 60 cmH2O/min) | SRPS EN ISO 811:2018 | min 1.000 |
| 5.OTPORNOST PREMA VODENOJ PARI (dišljivost ) Ret, Ta=35ºC, Rh=40% | ISO 11092:2014 | ≤ 13 |
| 6.SILA CEPANJA | SRPS EN ISO 4674-1:2017 |  |
| -osnove | metoda B | min 15 N |
| -potke |  | min 15 N |
| 7. SIROVINSKI SASTAV | ISO 1833-1:2006 ISO 1833-1:2006/Cor1:2009 ISO 1833-1:2006 ISO 1833-1:2006/Cor1:2009 |  |
| I SLOJ: POLIESTAR |  | 100 % ± 3 % |
| II SLOJ: PU MEMBRANA |  | 100 % ± 3 % |
| 8. PROMENA MERA pri pranju na 60 0C | ISO 5077:2007 SRPS EN ISO 3759:2012 SRPS EN ISO 6330:2015 proces pranja 6N, sušenje postupak A |  |
| - po dužini |  | ± 2 % |
| - po širini |  | ± 2 % |
| 11. pH VODENOG EKSTRATA | SRPS EN ISO 3071:2016 | 5-7,5 pH |
| 12.SADRŽAJ DERIVATA AROMATIČNIH AMINA IZ AZO BOJA Pojedinačni amini obuhvaćeni analizom: 4-Aminobifenil; Benzidin; 4-Hloro-o-toluidin; 2-Naftilamin;o-Aminoazotoluen;2-Amino-4-nitrotoluen;4-hloranilin;4-Metoksi-m-enilendiamin;4,4’-Metilendianilin;3,3'-Dihlorbenzidin; 3,3'-Dimetoksibenzidin; 3,3'-Dimetilbenzidin;4,4'-Metilendi-o-toluidin;p-krezidin; 4,4'-Metilen-bis(2-hloro-anilin); 4,4'-Oksidianilin; 4,4’-Tiodianilin;2-Aminotoluen; 2,4-Diaminotoluen; 2,4,5-Trimetilanilin; o-Anizidin; 4-Aminoazobenzen. | SRPS EN 14362-1:2013 + ispravka1:2015 | < 0,1 mg/kg |
| 13.Određivanje metala koji se ekstrahuju kiselim rastvorom koji simulira znojenje | SRPS EN 16711-2: 2016 | Sb < 0,5 mg/kg As < 0,035 mg/kg Cd < 0,0035 mg/kg Cr < 0,07 mg/kg Co < 0,225 mg/kg Cu<0,3 mg/kg Pb<0,120 mg/kg Hg < 0,014 mg/kg Ni < 0,120 mg/kg |

Питање број 2.

У табелама мера нису дате толеранције за дужину и ширину у складу са стандардима, тако да вас молимо да одговорите која је толеранција за дужине и ширине?

Одговор:

Толеранције за дужинске и ширинске мере дате су у табелама мера за сваки материјал.

Питање број 3.

У тендерској документацији нису дефинисане толеранције за кофлин, тако да вас молимо да дефинишете исте. Колика је толеранција за површинску масу кофлина?

Одговор:

Толеранција за површинску масу кофлина дефинисана је  у техничким карактеристикама за наведени материјал

Питање број 4.

Дужине затварача који се користе за израду јакни и прслука, дати су без толеранције, тако да вас молимо да нам одговорите колике су толеранције за дужину затварача?

Одговор:

Дужине затварача дате су орјентационо ради лакше израде узорака тако да њихове дужине не морају бити тачне већ само да задовољавају захтеве у погледу своје функционалности.

Питање број 5.

Бочни део тање јакне потребно је да буде израђен од плетенине а на 2 места пише да треба да је од материјала SOFTSHEL-а. Тачно је да је SOFTSHEL плетенина, али трослојна па вас молимо да нам одговорите од чега трева да буде израђен бочни део јакне?

Одговор:

SOFTSHELL, као и комбинација за прслук јесу плетенине, само различитих карактеристика. У конкурсној документацији јасно су дате карактеристике оба материјала – „Комбинација SOFTSHEL за тању јакну“ и  „Плетенина за комбинацију прслука“, тако да бочни део јакне треба урадити од SOFTSHEL-а, као што је и дато у конкурсној документацији.

Питање број 6.

Да ли можете да дефинишете толеранцију за дужинске и ширинске мере за тражена добра тако  да би тражене толеранције биле у сладу са важећим стандардима

Одговор:

Толеранције за дужинске и ширинске мере дате су у табелама мера за сваки материјал.

Питање број 7.

Од ког материјала треба да буде израђен бочни део јакне? На једном месту у Техничкој докумнетацији пише плетенина, а на другом месту пише SOFTSHELL (обзиром да је SOFTSHELL наведен као комбинација за тању јакну а плетенина као комбинација за прслук).

Одговор:

SOFTSHELL, као и комбинација за прслук јесу плетенине, само различитих карактеристика. У конкурсној документацији јасно су дате карактеристике оба материјала – „Комбинација SOFTSHEL за тању јакну“ и  „Плетенина за комбинацију прслука“, тако да бочни део јакне треба урадити од SOFTSHEL-а, као што је и дато у конкурсној документацији.

Питање број 8.

Да ли  можемо да кордуру која служи на коленима панталона понудимо у сировинском саставу полиамид 100% (како је и тражено у Техничкој документацији) са PU наносом уместо мембране, јер су им својства идентична?

Одговор:

Кордура мора бити у складу са техничким карактеристикама датим у конкурсној документацији

Питање број 9.

Обзиром да се клима мембрана уграђује на унутрашњи део део јакне са улошком, молимо вас да нам одговорите: да ли је потребно испитивање осталих техничких карактеристика осим површинске масе и сировинског састава?

Одговор:

Клима мебрана мора да испуњава услове у погледу техничких карактеристика датим у конкурсној документацији осим:

- Тачка 4.ОТПОРНОСТ ПРЕМА ДЕЈСТВУ ВОДЕ – став 1 „водоодбојност – лице плетенине“ ,

- Тачка 9. ПОСТОЈАНОСТ ОБОЈЕЊА,

- Тачка 10. ОТПОРНОСТ ПРЕМА ДЕЈСТВУ УЉА и

- Координате боје

Тако да табела сада гласи:

Клима мембрана за јакну са улошком

| Elementi ispitivanja | metode ISPITIVANJA | DEKLARISANE VREDNOSTI |
| --- | --- | --- |
| 1. masa po jedinici površine | ISO 3801:1977 | 85 g/m2 ± 5 % |
| 2. NAJVEĆA SILA ISTEZANJA | SRPS EN ISO 1421:2017 |  |
| -u pravcu osnove |  | min 250N |
| -u pravcu potke |  | min 150 N |
| 3.PROPUSTLJIVOST VAZDUHA pad pritiska Δp═100Pa merna glava 20 cm2 | ISO 9237:1995 |  |
| -srednja vrednost |  | min 3 mm/s |
| 4.OTPORNOST PREMA DEJSTVU VODE |  |  |
| -vodonepropustljivost pod pritiskom (gradijent pritiska 60 cmH2O/min) | SRPS EN ISO 811:2018 | min 1.000 |
| 5.OTPORNOST PREMA VODENOJ PARI (dišljivost ) Ret, Ta=35ºC, Rh=40% | ISO 11092:2014 | ≤ 13 |
| 6.SILA CEPANJA | SRPS EN ISO 4674-1:2017 |  |
| -osnove | metoda B | min 15 N |
| -potke |  | min 15 N |
| 7. SIROVINSKI SASTAV | ISO 1833-1:2006 ISO 1833-1:2006/Cor1:2009 ISO 1833-1:2006 ISO 1833-1:2006/Cor1:2009 |  |
| I SLOJ: POLIESTAR |  | 100 % ± 3 % |
| II SLOJ: PU MEMBRANA |  | 100 % ± 3 % |
| 8. PROMENA MERA pri pranju na 60 0C | ISO 5077:2007 SRPS EN ISO 3759:2012 SRPS EN ISO 6330:2015 proces pranja 6N, sušenje postupak A |  |
| - po dužini |  | ± 2 % |
| - po širini |  | ± 2 % |
| 11. pH VODENOG EKSTRATA | SRPS EN ISO 3071:2016 | 5-7,5 pH |
| 12.SADRŽAJ DERIVATA AROMATIČNIH AMINA IZ AZO BOJA Pojedinačni amini obuhvaćeni analizom: 4-Aminobifenil; Benzidin; 4-Hloro-o-toluidin; 2-Naftilamin;o-Aminoazotoluen;2-Amino-4-nitrotoluen;4-hloranilin;4-Metoksi-m-enilendiamin;4,4’-Metilendianilin;3,3'-Dihlorbenzidin; 3,3'-Dimetoksibenzidin; 3,3'-Dimetilbenzidin;4,4'-Metilendi-o-toluidin;p-krezidin; 4,4'-Metilen-bis(2-hloro-anilin); 4,4'-Oksidianilin; 4,4’-Tiodianilin;2-Aminotoluen; 2,4-Diaminotoluen; 2,4,5-Trimetilanilin; o-Anizidin; 4-Aminoazobenzen. | SRPS EN 14362-1:2013 + ispravka1:2015 | < 0,1 mg/kg |
| 13.Određivanje metala koji se ekstrahuju kiselim rastvorom koji simulira znojenje | SRPS EN 16711-2: 2016 | Sb < 0,5 mg/kg As < 0,035 mg/kg Cd < 0,0035 mg/kg Cr < 0,07 mg/kg Co < 0,225 mg/kg Cu<0,3 mg/kg Pb<0,120 mg/kg Hg < 0,014 mg/kg Ni < 0,120 mg/kg |

Питање број 10.

Да ли можете да дефинишете толеранцију за површинску масу кофлина?

Одговор:

Толеранција за површинску масу кофлина дефинисана је  у техничким карактеристикама за наведени материјал

Питање број 11.

Молимо да дефинишете толеранције за дужине затварача

Одговор:

Дужине затварача дате су орјентационо ради лакше израде узорака тако да њихове дужине не морају бити тачне већ само да задовољавају захтеве у погледу своје функционалности.

За Наручиоца :

Комисија за ЈН